Домашнее задание по химии №3 для специалистов ф-та «Э»

Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.

Примеры решения задач

Задача 1. Подтвердить термодинамическую возможность газовой коррозии (высокотемпературного окисления) железного изделия при Т = 800 К в газовой смеси, парциальное давление кислорода в которой равняется 0,01 атм, если она сопровождается образованием на поверхности изделия оксида FeO. Вычислить парциальное давление кислорода, ниже которого коррозия прекратиться при заданной температуре, а также определить температуру, выше которой коррозия станет невозможной при стандартных состояниях компонентов.

Решение. Для подтверждения возможности газовой коррозии, описываемой уравнением

2Fe(т) + O2 (г)  2FeO(т)

рассчитывают значение энергии Гиббса протекающего процесса при Т = 800 К. Для этого используют уравнение изотермы Вант−Гоффа, которое для рассматриваемого процесса выглядит как

ΔrG800 = ΔrG0800 + R∙800∙ln,

где =  = 0,01 – относительное значение неравновесного парциального давления кислорода.

В последнем стандартную энергию Гиббса ΔrG0800 находят по приближенной форме уравнения Гиббса−Гельмгольца:

ΔrG0800 ≈  − 800·

Значение  вычисляют по следствию из закона Гесса:

кДж.

Аналогично по справочным величинам  находят .

Дж/K

В итоге

ΔrG0800 = −529,6 − 800·(−137,84·10−3) = −419,33 кДж

а

ΔrG800 = −419,33 − 8,31·800·10−3·ln 0,01 = −388,70 кДж

Так как ΔrG800 < 0, то газовая коррозия железного изделия в данных условиях термодинамически возможна. Она не будет протекать, если

ΔrG800 = ΔrG0800 + R∙800∙ln > 0,

т.е. когда

ln <   и

< exp() или < 4,16∙10−28 атм.

Температуру, выше которой коррозия будет невозможна при стандартных состояниях компонентов можно найти из неравенства

откуда, подставив конкретные значения  и  имеем, что при

K.

Задача 2. Расчетами ЭДС Е298 коррозионного элемента и энергии Гиббса ΔrG298 коррозионного процесса подтвердите возможность электрохимической коррозии при температуре 298,15 К изделия из никеля, находящегося в деаэрированной воде с рН = 7. Предполагается, что коррозия протекает в выделение водорода и образованием Ni(OH)2, произведение растворимости которого при Т = 298,15 К составляет 1,6·10−14.

Решение. Вначале уравнениями описывают возможные электродные процессы:

(−) А: Ni → Ni2+ + 2e

(+) K: 2H2O + 2e → H2↑ + 2OH−

Складывая эти уравнения получают суммарное уравнение, которое описывает коррозионный процесс в целом:

Ni + 2H2O = Ni(OH)2↓ + H2↑

Далее по адаптированному для Т = 298,15 К уравнению Нернста рассчитывают потенциал анода, т.е. как видно из приведенного уравнения, никелевого электрода:

= −0,250 В – значение стандартного потенциала никелевого электрода (справочная величина). Относительное значение концентрации ионов Ni2+ есть

,

где [Ni2+] – абсолютное значение концентрации ионов Ni2+; С0 = 1 моль/л – значение стандартной концентрации.

[Ni2+] находят по значению . В водном растворе малорастворимого вещества, которым является Ni(OH)2, устанавливается равновесие, описываемое следующим уравнением:

Ni(OH)2 (т)  ⇄ Ni2+(р) + 2ОН−(р)

С              С           2С

По определению

= [Ni2+]∙[OH−]2 = C∙(2C)2 = 4C3,

где C –молярная концентрация насыщенного водного раствора Ni(OH)2 или растворимость последнего. Видно, что

[Ni2+] = С =  = 1,587∙10−5 моль/л

= 1,587∙10−5

[OH−] = 2C = 3,174∙10−5 моль/л.

После подстановки найденного значения в уравнение Нернста получают

Из приведенного уравнения катодного процесса видно, что это уравнение водо = −0,392 В.

родного электрода, адоптированного для Т = 298,15 K форма уравнения Нернста для которого имеет вид

.

Поскольку в процессе коррозии среда (вода) подщелачивается (см. уравнение катодного процесса) и таким образом ее рН становится большим 7, то его значение находят через ионное произведение воды  = 10−14 и рассчитанную из  равновесную концентрацию OH− -ионов (см. выше).

= [H+]∙[OH−]

[H+] =  = 3,151∙10−10 моль/л или

= 3,151∙10−10.

Отсюда

рН = −lg = −lg(3,151∙10−10) = 9,50.

Относительное значение парциального давления водорода  в атмосфере Земли составляет 5∙10−7.  После подстановки значений рН и  в адаптированную форму уравнения Нернста получают, что

−0,059∙9,5 – 0,0295∙lg(5∙10−7) = −0,375 В.

Далее

Е298 =  −  = −0,375 – (−0,392) = 0,017 В, а

ΔrG298 = −nFE = −2∙96485,3∙0,017 = −3280,50 Дж.

Так как Е298 > 0, ΔrG298 < 0, то коррозия изделия из никеля в данных условиях с выделением Н2 и образованием Ni(OH)2 возможна.

Задача 3. Изделие из оцинкованного железа подверглось электрохимической коррозии в водном растворе с рН = 10. При этом поглотилось 280 мл О2 и выделилось 112 мл Н2, измеренных при н.у. Приведите уравнения анодного и катодного процессов. Рассчитайте массы прокорродировавшего при этом металла и образовавшихся продуктов.

Решение. Так как φ0Zn2+/Zn = −0,763 B < φ0Fe2+/Fe = −0,440 B, то цинковое покрытие на железном изделии является анодным и защищает его электрохимически. В соответствии с механизмом защитного действия именно оно (покрытие) и будет разрушаться. Таким образом анодный процесс описывается уравнением

(−) А (Znпокр.): Zn → Zn2+ + 2e  |  3

В соответствии с условием задачи на катоде, которым является железная основа, протекают две реакции, одна с поглощением О2, т.е. с кислородной деполяризацией, другая с выделением Н2, т.е. с водородной деполяризацией

Число моль эквивалентов поглощенного О2 и выделившегося Н2 на катоде

где V0 экв (О2) и V0 экв (Н2) – молярный объемы химических эквивалентов при н.у. кислорода и водорода соответственно. Суммарное число моль эквивалентов газов, подвергшихся превращению на катоде: nэкв Σ = 0,05 + 0,01 = 0,06 моль экв. Согласно закону эквивалентов, такое же число моль эквивалентов цинка прокорродировало. Тогда

где Мэкв (Zn) и Zэкв (Zn) – молярная масса химического эквивалента цинка и его эквивалентное число соответственно.

Складывая уравнения анодного и катодного процессов, предварительно уравняв с помощью коэффициентов 3 и 1 число отдаваемых и принимаемых электронов, получаем уравнение, описывающее коррозионный процесс:

3Zn + O2 + 4H2O = 3Zn(OH)2↓ + H2↑

Видно, что вторым продуктом коррозии является Zn(OH)2. Согласно закону эквивалентов его масса:

где Мэкв (Zn(ОН)2) и Zэкв (Zn(ОН)2) – молярная масса химического эквивалента Zn(OH)2 и его эквивалентное число соответственно.

Масса выделившегося водорода составила

где Мэкв (Н2) и Zэкв (Н2) – молярная масса химического эквивалента водорода и его эквивалентное число соответственно.

Задачи для самостоятельного решения

Задачи 1–10. Определите термодинамическую возможность окисления металла М кислородом при стандартных условиях. Рассчитайте значение парциального давления кислорода, ниже которого невозможно окисление данного металла. Приведите уравнение соответствующей реакции.

| № | Металл M | Продукт окисления | № | Металл М | Продукт окисления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ni | NiO | 6 | Mg | MgO |
| 2 | Fe | Fe2O3 | 7 | Со | СоО |
| 3 | Ag | Ag2O | 8 | Al | Al2O3 |
| 4 | Cu | CuO | 9 | Sn | SnO |
| 5 | Cr | Cr2O3 | 10 | Pb | PbO |

Задачи 11–22. Расчетами стандартных ЭДС Е° коррозионного элемента и энергии Гиббса ΔrG0298 коррозионного процесса подтвердите возможность электрохимической коррозии при Т = 298 К изделия из данного металла в аэрированном растворе с указанными значениями рН и активностью ионов металла аMZ+. Приведите уравнения анодного и катодного процессов.

| № | Металл | рН | аMZ+·104, моль/л | № | Металл | рН | аMZ+·104, моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Mg | 6,0 | 15 | 17 | Sn | 7,0 | 5 |
| 12 | Zn | 8,0 | 62 | 18 | Pb | 6,0 | 77 |
| 13 | Ag | 3,0 | 8 | 19 | Cu | 3,0 | 3 |
| 14 | Fe | 4,0 | 13 | 20 | Cd | 5,0 | 25 |
| 15 | Al | 8,0 | 6 | 21 | Co | 5,0 | 38 |
| 16 | Ni | 6,0 | 46 | 22 | Mn | 6,0 | 92 |

Задачи 23–34. Контактирующие изделия, изготовленные из двух различных металлов (М1 и М2), находятся при 298 К в аэрированном растворе с указанными значениями рН и активности ионов коррозирующего металла аMZ+. Напишите уравнения электродных процессов и суммарной реакции, происходящих при данном виде электрохимической коррозии. Рассчитайте ЭДС Е0 коррозионного элемента и энергию Гиббса ΔrG0298 коррозионного процесса.

| № | М1 | М2 | рН | аMZ+·104, моль/л | № | М1 | М2 | рН | аMZ+·104, моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Al | Fe | 8,0 | 46 | 29 | Ag | Ni | 5,0 | 13 |
| 24 | Zn | Cd | 9,0 | 5 | 30 | Pb | Al | 7,0 | 6 |
| 25 | Fe | Zn | 6,0 | 77 | 31 | Fe | Pb | 7,0 | 8 |
| 26 | Sn | Mg | 7,0 | 3 | 32 | Cd | Mg | 5,0 | 12 |
| 27 | Ni | Ag | 5,0 | 25 | 33 | Cu | Ag | 4,0 | 7 |
| 28 | Cu | Sn | 4,0 | 8 | 34 | Sn | Zn | 9,0 | 25 |

Задачи 35–46. В результате атмосферной коррозии  указанного металла за время t образовалось m грамм его гидроксида M(OH)n. Напишите уравнения электродных процессов и суммарной реакции данного вида коррозии. Вычислите массу прокорродировавшего металла , объем поглощенного при этом газа при н.у. и силу коррозионного тока.

| № | Металл | m (M(OH)2), г | t, мин | № | Металл | m (M(OH)2), г | t, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Sn | 0,018 | 12,5 | 41 | Fe | 0,125 | 5 |
| 36 | Pb | 0,112 | 25 | 42 | Zn | 0,262 | 40 |
| 37 | Cd | 0,241 | 10 | 43 | Mn | 0,304 | 15 |
| 38 | Co | 0,123 | 6 | 44 | Ti | 0,038 | 4,5 |
| 39 | Ni | 0,250 | 13 | 45 | Mg | 0,132 | 6,5 |
| 40 | Al | 0,015 | 2,5 | 46 | Cr | 0,212 | 4 |

Задачи 47 – 54. Рассчитайте массу прокорродировавшего металла за время  t  и силу коррозионного тока,  если  в коррозионном элементе катодный процесс протекает: а) с поглощением кислорода; б) с выделением водорода. Объемы газов приведены при Т = 298 К, р = 101,3 кПа.

| № | Металл анода | VО2, мл | VН2, мл | t, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Al | 116,4 | 48,6 | 4,5 |
| 48 | V | 48,6 | 28 | 3,0 |
| 49 | Mg | 108,6 | 48,4 | 2,5 |
| 50 | Мn | 68 | 18,8 | 2,0 |
| 51 | Zn | 76,6 | 22,4 | 3,5 |
| 52 | Fe | 48 | 36,4 | 5,0 |
| 53 | Сr | 56,4 | 24,8 | 3,5 |
| 54 | Co | 84,2 | 11,2 | 2,0 |

Задачи 56–65.   Приведите уравнения анодного и катодного процессов, протекающих при нарушении целостности покрытия железного изделия (оFe2+/ Fe = 0,440 В) : а) во влажной атмосферной (рН=7)  и б) в кислотной деаэрированной (рН=3) средах. К какому типу (анодное, катодное) относится данное покрытие и каков механизм его защитного действия?  Рассчитайте ЭДС Е0 коррозионного элемента и энергию Гиббса ΔrG0298 коррозионного процесса.

| № | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металл покрытия | Sn | Zn | Mg | Ag | Pb | Ni | Cd | Cu | Au | Cr |

Задачи 66–81. Какой металл коррозионной пары М1−М2 является протектором? Напишите уравнения электродных процессов и суммарной реакции электрохимической коррозии указанной пары для случаев аэрированной и деаэрированной сред с указанным значением рН. Рассчитайте ЭДС Е0 коррозионного элемента и энергию Гиббса ΔrG0298 коррозионного процесса.

| № | Коррозионная пара М1−М2 | рН | № | Коррозионная пара М1−М2 | рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Cu−Fe | 6,0 | 74 | Ag−Cu | 4,0 |
| 67 | Ni−Sn | 9,0 | 75 | Sn−Fe | 6,0 |
| 68 | Zn−Ag | 8,0 | 76 | Mg−Ni | 5,0 |
| 69 | Co−Pb | 5,0 | 77 | Fe−Zn | 8,0 |
| 70 | Cu – Ag | 2,0 | 78 | Au – Co | 5,0 |
| 71 | Ni – Au | 5,0 | 79 | Fe – Sn | 8,0 |
| 72 | Sn – Co | 6,5 | 80 | Zn – Cu | 4,0 |
| 73 | Cd – Fe | 7,0 | 81 | Pb – Ni | 3,5 |

Задачи 82–260. Определите вид (анодное, катодное) и механизм защитного действия (механический, электрохимический) металлического покрытия П на металлическом изделии М. Приведите уравнения электродных процессов влажной атмосферной коррозии (рН = 7) изделия с данным покрытием и рассчитайте значение ЭДС коррозионного элемента при Т = 298 К, если активность ионов корродирующего металла a.

| № | Изделие М | Покрытие П | a, моль/л | № | Изделие М | Покрытие П | a, моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Al | Zn | 10−5 | 93 | Ni | Cd | 10−7 |
| 83 | Zn | Ni | 10−6 | 94 | Sn | Cu | 10−5 |
| 84 | Cr | Mg | 10−7 | 95 | Cu | Zn | 10−6 |
| 85 | Fe | Sn | 10−5 | 96 | Co | Pb | 10−5 |
| 86 | Cd | Ag | 10−6 | 97 | Fe | Zn | 10−4 |
| 87 | Fe | Cu | 10−5 | 98 | Zn | Sn | 10−7 |
| 88 | Ni | Sn | 10−7 | 99 | Cu | Al | 10−3 |
| 89 | V | V | 10−6 | 100 | Fe | Mn | 10−5 |
| 90 | Cd | Ni | 10−3 | 101 | Cr | Pb | 10−6 |
| 91 | Mg | Co | 10−7 | 102 | Be | Zn | 10−4 |
| 92 | Ag | Sn | 10−4 | 103 | Au | Ni | 10−3 |

Задачи 104–121. Приведите металлы, которые  можно использовать в качестве материала для анодного и катодного типов покрытия для металлического изделия М. Уравнениями опишите возможные электродные процессы электрохимической коррозии изделий с этими покрытиями в случае нарушении целостности последних, если они попадают в среду: а) кислотную аэрированную (рН=6); б) нейтральную аэрированную. Рассчитайте ЭДС Е0 коррозионного элемента и энергию Гиббса ΔrG0298 коррозионного процесса.

| № | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металл изделия М | Fe | Ni | Sn | Pb | Cu | Cd | Ag | Co | Zn |
| № | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| Металл изделия М | Ag | Mn | Be | Ti | Mg | V | Al | Pd | Cr |